附件2

各专业类别主要检测项目、参数及

必须依据标准对应表

- 一、岩土工程类

| - 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - （一）土工指标检测 |  |  |  |
| - 1 | - 含水率 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 烘干法、酒精燃烧法为必选方法 |
| - 2 | - 比重 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 比重瓶法、浮称法、虹吸筒法为必选方法 |
| - 3 | - 密度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 环刀法、蜡封法为必选方法 |
| - 4 | - 颗粒级配 - （颗粒分析） | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 筛析法、密度计法为必选方法 |
| - 5 | - 相对密度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 漏斗法和量筒法（最小干密度试验）、振动锤击法（最大干密度试验）、表面振动法（粗颗粒土的相对密度试验）为必选方法 |
| - 6 | - 最大干密度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| - 7 | - 最优含水率 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| - 8 | - 三轴压缩强度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 三轴压缩试验、粗粒土三轴压缩试验为必选方法 |
| - 9 | - 直剪强度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 直接剪切试验、粗粒土直接剪切试验为必选方法 |
| - 10 | - 渗透系数 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 常水头渗透试验、变水头渗透试验、粗颗粒土渗透试验法为必选方法 |
| - 11 | - 渗透临界 - 坡降 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 粗颗粒土渗透变形试验法为必选方法 |
| - 12 | - 压缩系数 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 固结试验、粗粒土固结试验为必选方法 |
| - 13 | - 有机质含量 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| - 14 | - 液限 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 液塑限联合测定法为必选方法 |
| - 15 | - 塑限 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 液塑限联合测定法为必选方法 |
| - （二）岩石（体）指标检测 |  |  |  |
| - 16 | - 块体密度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 量积法、水中称量法、密封法为必选方法 |
| - 17 | - 含水率 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 |  |
| - 18 | - 单轴抗压 - 强度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 |  |
| - 19 | - 抗剪强度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 岩块直剪强度试验平推法为必选方法，岩体直剪试验平推法、斜推法2种方法中任意1种 |
| - 20 | - 弹性模量 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法4种方法中任意1种 |
| - 21 | - 岩块声波速度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 岩块纵波速度测试法、横波速度测试法2种方法中任意1种 |
| - 22 | - 岩体声波速度 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 表面声波测试、单孔声波测试和孔间穿透声波测试为必选方法 |
| - 23 | - 变形模量 | - 水利水电工程岩石试验规程 - SL/T 264—2020 | - 岩块单轴压缩变形试验电阻应变片法、位移计法2种方法中任意1种；岩体承压板法、岩体狭缝法、岩体单（双）轴压缩法、岩体钻孔径向加压法、岩体隧洞液压枕径向加压法、岩体隧洞水压法6种方法中至少1种 |
| - （三）基础处理工程检测 |  |  |  |
| - 24 | - 原位密度 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 环刀法、灌砂法、灌水法为必选方法 |
| - 25 | - 标准贯入 - 击数 | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 |  |
| - 26 | - 地基承载力 | - 水利水电工程岩石试验规程 SL/T 264—2020 |  |
|  |  | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验为必选方法 |
|  |  | - 建筑地基处理技术规范 JGJ 79—2012 | - 处理后地基静载荷试验、复合地基静载荷试验为必选方法 |
| - 27 | - 单桩承载力 | - 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014 | - 竖向抗压静载试验、竖向抗拔静载试验、水平静载试验、高应变法为必选方法 |
| - 28 | - 桩身完整性 | - 建筑基桩检测技术规范 JGJ 106—2014 | - 钻芯法、低应变法、声波透射法为必选方法 |
| - 29 | - 防渗墙墙身完整性 | - 水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 - SL/T 291.1—2021 | - 穿透声波法、声波CT法、地震CT法3种方法中至少1种 |
| - 30 | - 锚索锚固力（锚索受力性能） | - 水工预应力锚固技术规范 - SL/T 212—2020 |  |
| - 31 | - 锚杆拉拔力 | - 水利水电工程锚喷支护技术规范 - SL 377—2007 |  |
| - 32 | - 锚杆杆体入孔长度 | - 水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 - SL/T 291.1—2021 |  |
|  |  | - 水电水利工程锚杆无损检测规程 - DL/T 5424—2009 |  |
| - 33 | - 锚杆注浆饱满度 | - 水利水电工程勘探规程 第1部分：物探 - SL/T 291.1—2021 |  |
|  |  | - 水电水利工程锚杆无损检测规程 - DL/T 5424—2009 |  |
| - 34 | - 透水率（压水） | - 水利水电工程钻孔压水试验规程 - SL 31—2003 |  |
| - 35 | - 渗透系数（注水） | - 水利水电工程注水试验规程 - SL 345—2007 | - 钻孔常水头注水试验、钻孔降水头注水试验为必选方法 |
|  |  | - 土工试验方法标准 GB/T 50123—2019 | - 单环法、双环法试坑注水试验为必选方法 |
| - （四）土工合成材料检测 |  |  |  |
| - 36 | - 单位面积质量 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 土工布及土工布有关产品 单位面积质量的测定方法 - GB/T 13762—2009 |  |
| - 37 | - 厚度 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | - 土工织物厚度测定、土工膜厚度测定为必选方法 |
|  |  | - 土工合成材料 规定压力下厚度的测定 第1部分：单层产品 GB/T 13761.1—2022 |  |
| - 38 | - 拉伸强度（抗拉强度、断裂强力） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | - 条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料三维土工网垫拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法 |
|  |  | - 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 GB/T 15788—2017 |  |
|  |  | - 纺织品 织物拉伸性能 第1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） - GB/T 3923.1—2013 |  |
| - 39 | - 撕裂强力（撕破强力） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 梯形法撕破强力的测定 - GB/T 13763—2010 |  |
| - 40 | - 圆柱顶破强力（顶破强力） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 静态顶破试验（CBR 法） - GB/T 14800—2010 |  |
| - 41 | - 落锥穿透孔径 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 动态穿孔试验 落锥法GB/T 17630—2024 |  |
| - 42 | - 伸长率（断裂伸长率） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | - 条带拉伸试验、土工格栅拉伸试验、塑料排水带（板）拉伸试验、土工膜拉伸试验为必选方法 |
|  |  | - 土工合成材料 宽条拉伸试验方法 - GB/T 15788—2017 |  |
|  |  | - 纺织品 织物拉伸性能 第1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1—2013 |  |
| - 43 | - 等效孔径（有效孔径） | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 有效孔径的测定 干筛法 GB/T 14799—2024 |  |
| - 44 | - 垂直渗透系数 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工布及其有关产品 无负荷时垂直渗透特性的测定 GB/T 15789—2016 | - 恒水头法为必选方法 |
| - 45 | - 耐静水压力 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 |  |
|  |  | - 土工合成材料 防渗性能 第1部分：耐静水压的测定 GB/T 19979.1—2005 |  |
| - 46 | - 老化特性 | - 土工合成材料测试规程 SL 235—2012 | - 荧光紫外灯老化试验、氙弧灯老化试验为必选方法 |
|  |  | - 塑料 实验室光源暴露试验方法 第3部分：荧光紫外灯 GB/T 16422.3—2022 |  |
|  |  | - 塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分：氙弧灯 GB/T 16422.2—2022 |  |

- 二、混凝土工程类

| 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - （一）水泥 |  |  |  |
| - 1 | - 细度 | - 水泥细度检验方法 筛析法 - GB/T 1345—2005 | - 负压筛析法为必选方法 |
| - 2 | - 标准稠度用水量 | - 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011 | - 标准法为必选方法 |
| - 3 | - 凝结时间 | - 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011 |  |
| - 4 | - 安定性 | - 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法 GB/T 1346—2011 | - 标准法为必选方法 |
| - 5 | - 胶砂流动度 | - 水泥胶砂流动度测定方法 - GB/T 2419—2005 |  |
| - 6 | - 胶砂强度 | - 水泥胶砂强度检验方法（ISO法） GB/T 17671—2021 |  |
| - 7 | - 比表面积 | - 水泥比表面积测定方法 勃氏法 - GB/T 8074—2008 |  |
| - 8 | - 烧失量 | - 水泥化学分析方法 GB/T 176—2017 | - 灼烧差减法为必选方法 |
| - 9 | - 碱含量 | - 水泥化学分析方法 GB/T 176—2017 | - 火焰光度法（基准法）为必选方法 |
| - 10 | - 三氧化硫含量 | - 水泥化学分析方法 GB/T 176—2017 | - 硫酸钡重量法（基准法）为必选方法 |
| - （二）粉煤灰 |  |  |  |
| - 11 | - 强度活性指数 | - 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 - GB/T 1596—2017 |  |
| - 12 | - 需水量比 | - 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 - GB/T 1596—2017 |  |
| - 13 | - 细度 | - 水泥细度检验方法 筛析法 - GB/T 1345—2005 | - 负压筛析法为必选方法 |
| - 14 | - 安定性 | - 水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T 1346—2011 | - 标准法为必选方法 |
| - 15 | - 烧失量 | - 水泥化学分析方法GB/T 176—2017 | - 灼烧差减法为必选方法 |
| - 16 | - 三氧化硫含量 | - 水泥化学分析方法 GB/T 176—2017 | - 硫酸钡重量法（基准法）为必选方法 |
| - 17 | - 含水量 | - 用于水泥和混凝土中的粉煤灰 - GB/T 1596—2017 |  |
| - （三）混凝土骨料 |  |  |  |
| - 18 | - 细度模数 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 19 | - （砂、石）饱和面干吸水率 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 20 | - 含泥量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 21 | - 堆积密度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 22 | - 表观密度（饱和面干表观密度） | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 23 | - 针片状颗粒含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 24 | - 软弱颗粒含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 25 | - 坚固性 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 26 | - 压碎指标（压碎值） | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 27 | - 碱活性 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 | - 岩石柱法、砂浆棒快速法和混凝土棱柱体法为必选方法 |
| - 28 | - 硫酸盐及硫化物含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 29 | - 有机质含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 30 | - 云母含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 31 | - 超逊径颗粒含量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - （四）混凝土和混凝土结构 |  |  |  |
| - 32 | - 拌和物坍落度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 33 | - 拌和物泌水率 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 34 | - 拌和物均匀性 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 35 | - 拌和物含气量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 36 | - 拌和物表观密度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 37 | - 拌和物凝结时间 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 38 | - 拌和物水胶比 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 | - 水洗法和炒干法2种方法中任意1种 |
| - 39 | - 抗压强度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 混凝土物理力学性能试验方法标准 - GB/T 50081—2019 |  |
| - 40 | - 轴向抗拉强度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 41 | - 抗折强度（抗弯强度） | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 42 | - 弹性模量 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 43 | - 抗渗等级 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 44 | - 抗冻等级 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2024 |  |
| - 45 | - 钢筋间距 | - 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 - SL 713—2015 | - 电磁感应法为必选方法 |
|  |  | - 混凝土中钢筋检测技术标准 - JGJ/T 152—2019 | - 电磁感应法为必选方法 |
| - 46 | - 混凝土保护层厚度 | - 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 - SL 713—2015 | - 电磁感应法为必选方法 |
|  |  | - 混凝土中钢筋检测技术标准 - JGJ/T 152—2019 | - 电磁感应法为必选方法 |
| - 47 | - 碳化深度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 - JGJ/T 23—2011 |  |
| - 48 | - 回弹强度（回弹法抗压强度） | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 回弹法检测混凝土抗压强度技术规程 - JGJ/T 23—2011 |  |
| - 49 | - 内部缺陷 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
|  |  | - 水工混凝土结构缺陷检测技术规程 - SL 713—2015 | - 超声波法为必选方法 |
| - （五）钢筋 |  |  |  |
| - 50 | - 抗拉强度 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢材试验方法 - GB/T 28900—2022 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024 |  |
| - 51 | - 屈服强度 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢材试验方法 - GB/T 28900—2022 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024 |  |
| - 52 | - 断后伸长率 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢材试验方法 - GB/T 28900—2022 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋 GB 1499.1—2024 |  |
|  |  | - 钢筋混凝土用钢 第2部分:热轧带肋钢筋 GB 1499.2—2024 |  |
| - 53 | - 接头抗拉强度 | - 金属材料焊缝破坏性试验 横向拉伸试验 GB/T 2651—2023 |  |
|  |  | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  |  | - 钢筋焊接接头试验方法标准 - JGJ/T 27—2014 |  |
|  |  | - 钢筋机械连接技术规程 - JGJ 107—2016 |  |
| - 54 | - 反复弯曲 | - 金属材料 线材 反复弯曲试验方法 - GB/T 238—2013 |  |
|  |  | - 预应力混凝土用钢材试验方法 - GB/T 21839—2019 |  |
| - （六）砂浆 |  |  |  |
| - 55 | - 稠度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 56 | - 泌水率 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 57 | - 表观密度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 58 | - 抗压强度 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - 59 | - 抗渗 | - 水工混凝土试验规程 - SL/T 352—2020 |  |
| - （七）外加剂 |  |  |  |
| - 60 | - 减水率 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080—2016 |  |
| - 61 | - 固体含量（含固量） | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 | - 干燥法为必选方法 |
| - 62 | - 含水率 | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 | - 干燥法为必选方法 |
| - 63 | - 含气量 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
|  |  | - 普通混凝土拌合物性能试验方法标准 - GB/T 50080 —2016 |  |
| - 64 | - pH值 | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 |  |
| - 65 | - 细度 | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 |  |
| - 66 | - 氯离子含量 | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 | - 电位滴定法、离子色谱法2种方法中任意1种 |
| - 67 | - 总碱量 | - 混凝土外加剂匀质性试验方法 - GB/T 8077—2023 | - 火焰光度法、原子吸收分光光度法为必选方法 |
| - 68 | - 收缩率比 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 | - 非接触法、接触法2种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准 GB/T 50082—2024 |  |
| - 69 | - 泌水率比 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
| - 70 | - 抗压强度比 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
|  |  | - 混凝土物理力学性能试验方法标准 - GB/T 50081—2019 |  |
| - 71 | - 凝结时间差 | - 混凝土外加剂 GB 8076—2008 |  |
| - （八）沥青 |  |  |  |
| - 72 | - 密度 | 固体和半固体石油沥青密度测定法 - GB/T 8928—2008 |  |
|  |  | - 水工沥青混凝土试验规程 - DL/T 5362—2018 |  |
| - 73 | - 针入度 | - 沥青针入度测定法 GB/T 4509—2010 |  |
|  |  | - 水工沥青混凝土试验规程 - DL/T 5362—2018 |  |
| - 74 | - 延度 | - 沥青延度测定法 GB/T 4508—2010 |  |
|  |  | - 水工沥青混凝土试验规程 - DL/T 5362—2018 |  |
| - 75 | - 软化点 | 沥青软化点测定法 环球法 GB/T 4507—2014 |  |
|  |  | - 水工沥青混凝土试验规程 DL/T 5362—2018 |  |
| - （九）止水带材料 |  |  |  |
| - 76 | - 拉伸强度 | - 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009 |  |
|  |  | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
| - 77 | - 拉断伸长率 | - 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定 GB/T 528—2009 |  |
|  |  | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
| - 78 | - 撕裂强度 | - 硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定（裤形、直角形和新月形试样） - GB/T 529—2008 |  |
| - 79 | - 压缩永久变形 | - 硫化橡胶或热塑性橡胶 压缩永久变形的测定 第1部分：在常温及高温条件下 GB/T 7759.1—2015 |  |

- 三、金属结构类

| - 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - （一）铸锻、焊接、材料质量与防腐涂层质量检测 |  |  |  |
| - 1 | - 铸锻件表面缺陷 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
|  |  | - 铸钢铸铁件 渗透检测 - GB/T 9443—2019 |  |
|  |  | - 铸钢铸铁件 磁粉检测 - GB/T 9444—2019 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 - NB/T 47013.4—2015 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 - NB/T 47013.5—2015 |  |
| - 2 | - 钢板表面缺陷 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
|  |  | - 热轧钢板表面质量的一般要求 - GB/T 14977—2008 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 - NB/T 47013.4—2015 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 - NB/T 47013.5—2015 |  |
| - 3 | - 铸锻件内部缺陷 | - 钢锻件超声检测方法GB/T 6402—2024 |  |
|  |  | - 铸钢件 超声检测 第1部分：一般用途铸钢件GB/T 7233.1—2023 |  |
| - 4 | - 钢板内部缺陷 | - 厚钢板超声检测方法GB/T 2970—2016 |  |
| - 5 | - 焊缝表面缺陷 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测 - NB/T 47013.4—2015 |  |
|  |  | - 承压设备无损检测 第5部分：渗透检测 - NB/T 47013.5—2015 |  |
| - 6 | - 焊缝内部缺陷 | - 焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定 GB/T 11345—2023 |  |
|  |  | - 焊缝无损检测 射线检测 第1部分：X和伽玛射线的胶片技术 - GB/T 3323.1—2019 | - 射线检测法和衍射时差法超声检测（TOFD）2种方法中任意1种 |
|  |  | - 承压设备无损检测 第10部分：衍射时差法超声检测 NB/T 47013.10—2015 |  |
| - 7 | - 抗拉强度 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
| - 8 | - 伸长率 | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
| - 9 | - 硬度 | - 金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T 17394.1—2014 |  |
| - 10 | - 弯曲 | - 金属材料 弯曲试验方法 - GB/T 232—2024 |  |
| - 11 | - 表面清洁度 | - 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分：未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级 GB/T 8923.1—2011 |  |
|  |  | - 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第2部分：已涂覆过的钢材表面局部清除原有涂层后的处理等级 GB/T 8923.2—2008 |  |
|  |  | - 涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第3部分：焊缝、边缘和其他区域的表面缺陷的处理等级 GB/T 8923.3—2009 |  |
| - 12 | - 涂料涂层厚度 | - 水工金属结构防腐蚀规范 - SL 105—2007 |  |
| - 13 | - 涂料涂层附着力 | - 水工金属结构防腐蚀规范 - SL 105—2007 | - 切割试验法、仪器测试法2种方法中任意1种 |
| - 14 | - 金属涂层厚度 | - 水工金属结构防腐蚀规范 - SL 105—2007 |  |
| - 15 | - 金属涂层结合强度 | - 水工金属结构防腐蚀规范 - SL 105—2007 | - 切割试验法、仪器测试法2种方法中任意1种 |
| - 16 | - 腐蚀深度与面积 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则SL 582—2012 |  |
|  |  | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 |  |
|  |  | - 热轧钢板表面质量的一般要求 - GB/T 14977—2008 |  |
| - （二）制造安装与在役质量检测 |  |  |  |
| - 17 | - 几何尺寸 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 | - 必须具备水准仪和经纬仪，全站仪2类中任意1类 |
| - 18 | - 表面缺陷 - （局部平面度） | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
| - 19 | - 温度 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
| - 20 | - 变形量 - （直线度、平面度、垂直度、扭曲） | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
| - 21 | - 振动频率 | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 |  |
| - 22 | - 振幅 | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 |  |
| - 23 | - 橡胶硬度 | - 硫化橡胶或热塑性橡胶 压入硬度试验方法 第1部分:邵氏硬度计法（邵尔硬度） GB/T 531.1—-2008 |  |
| - 24 | - 水压试验 | - 水利水电工程压力钢管制造安装及验收规范 SL/T 432—2024 | - 必须具有压力监测手段和应力监测手段 |
| - （三）启闭机与清污机检测 |  |  |  |
| - 25 | - 电压 | - 三相异步电动机试验方法 - GB/T 1032—2023 |  |
| - 26 | - 电流 - （三相电流不平衡度） | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
| - 27 | - 电阻 - （绝缘电阻） | - 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
| - 28 | - 启门力 | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 | - 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
| - 29 | - 闭门力 | - 水工钢闸门和启闭机安全检测技术规程 - SL 101—2014 | - 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
| - 30 | - 钢丝绳缺陷 | - 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废GB/T 5972—2023 |  |
|  |  | - 铁磁性钢丝绳电磁检测方法 - GB/T 21837—2023 |  |
| - 31 | - 硬度 | - 金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法GB/T 17394.1—2014 |  |
| - 32 | - 上拱度 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
| - 33 | - 上翘度 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
| - 34 | - 挠度 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
| - 35 | - 行程 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
| - 36 | - 压力 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 |  |
| - 37 | - 表面粗糙度 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 | - 样块比对法、仪器测量法2种方法中任意1种 |
| - 38 | - 负荷试验 | - 水工金属结构制造安装质量检验通则 - SL 582—2012 | - 必须具有应力检测手段和挠度检测手段 |

- 四、机械电气类

| - 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - （一）水力机械 |  |  |  |
| - 1 | - 流量 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 | - 超声波法为必选方法，流速仪法、食盐浓度法（示踪法）、差压法、其他测量方法4种方法中至少1种 |
|  |  | - 小型水电站现场效率试验规程 - SL 555—2012 | - 超声波流量计法为必选方法，流速仪法、差压法、压力—时间法、电磁法（电磁流量计）4种方法中至少1种 |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 | - 超声波法、压力时间法（吉普逊法）、差压法3种方法中至少1种 |
|  |  | - 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 - GB∕T 20043—2005 | - 流速仪法、毕托管法、压力时间法（吉普逊法）、示踪法、标准差压法5种方法中至少1种 |
| - 2 | - 流速 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 | - 流速仪法、超声波法2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 | - 流速仪法、超声波法2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 | - 流速仪法、超声波法2种方法中任意1种 |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 | - 流速仪法、毕托管法2种方法中任意1种 |
| - 3 | - 水头（扬程） | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 | - 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 | - 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 | - 水位测量、压力测量2种方法中任意1种 |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 | - 压力计、压力传感器、压差传感器、水位计4种方法中任意1种 |
| - 4 | - 水位 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | - 小型水电站现场效率试验规程 - SL 555—2012 |  |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
|  |  | - 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 - GB/T 20043—2005 |  |
| - 5 | - 压力 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | - 小型水电站现场效率试验规程 - SL 555—2012 |  |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| - 6 | - 压差 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 |  |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| - 7 | 真空度 | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| - 8 | - 压力脉动 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
| - 9 | - 空蚀及磨损（空蚀） | - 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第1部分：反击式水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.1—2008 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机空蚀评定 第2部分：蓄能泵和水泵水轮机的空蚀评定 GB/T 15469.2—2007 |  |
|  |  | 水斗式水轮机空蚀评定 GB/T 19184—2003 |  |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
|  | 空蚀及磨损（磨蚀） | 反击式水轮机磨蚀评估导则 DL/T 444—2020 |  |
| - 10 | 温度 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 三相同步电动机试验方法 GB/T 1029—2021 |  |
|  |  | 三相异步电动机试验方法 GB/T 1032—2023 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 |  |
| - 11 | 效率 | - 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | - 小型水电站现场效率试验规程 - SL 555—2012 |  |
|  |  | - 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 - GB/T 20043—2005 |  |
|  |  | - 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
| 12 | 转速 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 小型水电站现场效率试验规程 SL 555—2012 | - 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机水力性能现场验收试验规程 GB/T 20043—2005 | - 直接法、间接法2种方法中任意1种 |
| - 13 | 振动位移 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
|  |  | 泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531—2013 |  |
|  |  | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020 |  |
| 14 | 振动速度 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
|  |  | 泵的振动测量与评价方法 GB/T 29531—2013 |  |
|  |  | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020 |  |
| - 15 | 振动加速度 | 泵站现场测试与安全检测规程 SL 548—2012 |  |
|  |  | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
|  |  | 轴中心高为56mm及以上电机的机械振动 振动的测量、评定及限值 GB/T 10068—2020 |  |
| 16 | 噪声 | 旋转电机噪声测定方法及限值 第1部分：旋转电机噪声测定方法 GB/T 10069.1—2006 |  |
|  |  | 泵的噪声测量与评价方法 GB/T 29529—2013 |  |
|  |  | 小型水轮机现场验收试验规程 GB/T 22140—2018 |  |
| 17 | 形位公差（平面度） | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
|  | 形位公差（圆度/同轴度） | 泵站设备安装及验收规范 SL/T 317—2023 |  |
|  |  | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
|  | 形位公差（垂直度） | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
|  | 形位公差（倾斜度） | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水力机械辅助设备系统安装工程 SL 637—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
|  | 形位公差（同心度） | 水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准——水轮发电机组安装工程 SL 636—2012 |  |
|  |  | 产品几何技术规范（GPS） 几何公差 检测与验证 GB/T 1958—2017 |  |
| 18 | 粗糙度 | 涂覆涂料前钢材表面处理 喷射清理后的钢材表面粗糙度特性 第2部分：磨料喷射清理后钢材表面粗糙度等级的测定方法 比较样块法 GB/T 13288.2—2011 |  |
|  |  | 水轮机、蓄能泵和水泵水轮机模型验收试验 GB/T 15613—2023 |  |
| 19 | 硬度 | - 金属材料 里氏硬度试验 第1部分：试验方法 GB/T 17394.1—2014 |  |
| 20 | 振动频率 | 水力机械（水轮机、蓄能泵和水泵水轮机）振动和脉动现场测试规程 GB/T 17189—2017 |  |
| 21 | 材料力学性能（抗拉强度） | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 GB/T 228.1—2021 |  |
|  | 材料力学性能（弯曲） | 金属材料 弯曲试验方法 GB/T 232—2024 |  |
|  | 材料力学性能（延伸率） | - 金属材料 拉伸试验 第1部分：室温试验方法 - GB/T 228.1—2021 |  |
| - （二）电气设备 |  |  |  |
| - 22 | - 频率 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 |  |
|  |  | - 三相异步电动机试验方法 - GB/T 1032—2023 |  |
|  |  | - 三相同步电机试验方法 - GB/T 1029—2021 |  |
| - 23 | - 电流 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 |  |
|  |  | - 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | - 电力设备预防性试验规程 - DL/T 596—2021 |  |
| - 24 | - 电压 | - 泵站现场测试与安全检测规程 - SL 548—2012 |  |
|  |  | - 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | - 电力设备预防性试验规程 - DL/T 596—2021 |  |
| - 25 | - 电阻 | - 三相异步电动机试验方法 - GB/T 1032—2023 |  |
|  |  | - 三相同步电机试验方法 - GB/T 1029—2021 |  |
|  |  | - 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | - 接地装置特性参数测量导则 - DL/T 475—2017 |  |
| - 26 | - 绝缘电阻 | - 现场绝缘试验实施导则 绝缘电阻、吸收比和极化指数试验 - DL/T 474.1—2018 |  |
| - 27 | - 交流耐压 | - 现场绝缘试验实施导则 交流耐压试验 DL/T 474.4—2018 |  |
| - 28 | - 直流耐压 | - 现场绝缘试验实施导则直流高电压试验 DL/T 474.2—2018 |  |
| - 29 | - 励磁特性（伏安特性） | - 互感器试验导则第2部分：电磁式电压互感器 GB/T 22071.2—2017 |  |
|  |  | - 大中型水轮发电机静止整流励磁系统试验规程 DL/T 489—2018 |  |
| - 30 | - 变比及组别测量 | - 电力变压器 第1部分:总则 - GB 1094.1—2013 |  |
|  |  | - 电力变压器试验导则 - JB/T 501—2021 |  |
| - 31 | - 相位检查 | - 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
| - 32 | - 合分闸同期性 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | 电力设备预防性试验规程 DL/T 596—2021 |  |
| - 33 | - 密封性试验 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | 高压开关设备六氟化硫气体密封试验方法 GB/T 11023—2018 |  |
| - 34 | - 绝缘油介电强度 | 绝缘油 击穿电压测定法 GB/T 507—2002 |  |
| - 35 | - 介质损耗因数 | - 液体绝缘材料 相对电容率、介质损耗因数和直流电阻率的测量 - GB/T 5654—2007 |  |
|  |  | 现场绝缘试验实施导则 介质损耗因数tanδ试验 DL/T 474.3—2018 |  |
| - 36 | - 电气间隙和爬电距离 | 变压器、电抗器、电源装置及其组合的安全 第1部分：通用要求和试验 GB/T 19212.1—2023 |  |
| - 37 | - 开关操作机构机械性能 | 电气装置安装工程 电气设备交接试验标准 GB 50150—2016 |  |
|  |  | - 3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关 - GB/T 3804—2017 |  |

- 五、量测类

| 项目/参数 |  | - 必须依据的标准名称及编号（含年号） | - 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 序号 | - 名称 |  |  |
| - 1 | - 高程 | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - 水准测量法、光电测距三角高程测量法、GNSS高程测量法3种方法中任意1种 |
| - 2 | - 平面位置 | - 水利水电工程测量规范 SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 3 | - 建筑物纵横轴线 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL 734—2016 |  |
|  |  | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 4 | - 建筑物断面几何尺寸 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL 734—2016 |  |
|  |  | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 5 | - 结构构件几何尺寸 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL 734—2016 |  |
|  |  | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（包含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 6 | - 角度 | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - 三角形网测量法、导线测量法、光电测距三角高程测量法3种方法中任意1种 |
| - 7 | - 坡度 | - 水利工程质量检测技术规程 - SL 734—2016 |  |
|  |  | - 水利水电工程测量规范 - SL 197—2013 | - GNSS测量法、三角形网测量法、导线测量法（含极坐标法）3种方法中任意1种 |
| - 8 | - 平整度 | - 水利水电工程施工质量检验与评定规程 - SL 176—2007 |  |
|  |  | - 堤防工程施工规范 SL 260—2014 |  |
| - 9 | - 水平位移 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 10 | - 垂直位移 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 11 | - 振动频率 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 12 | - 加速度 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 13 | - 速度 | - 水电水利工程爆破安全监测规程 - DL/T 5333—2021 |  |
| - 14 | - 接缝和裂缝开合度 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | - 测缝计（含配套读数仪）为必备仪器设备 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 15 | - 倾斜 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 | - 水准测量、静力水准测量或者测斜仪测量3种方法中任意1种 |
| - 16 | - 渗流量 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | - 容积法、量水堰法、流速法（大于300L/s时）3种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 | - 容积法、量水堰法2种方法中任意1种 |
| - 17 | - 扬压力 | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 | - 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | - 水闸安全监测技术规范 SL 768—2018 |  |
| - 18 | - 渗透压力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | - 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 19 | - 孔隙水 - 压力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
| - 20 | - 温度 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | - 仅适用于混凝土温度监测 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 | - 仅适用于混凝土温度监测 |
| - 21 | - 应力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 22 | - 应变 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 23 | - 地下水位 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 | 测压管观测、渗压计观测2种方法中任意1种 |
|  |  | - 混凝土坝安全监测技术规范 - SL 601—2013 |  |
| - 24 | - 土压力 | - 土石坝安全监测技术规范 - SL/T 551—2024 |  |
|  |  | - 水闸安全监测技术规范 SL 768—2018 |  |
|  |  | - 堤防工程安全监测技术规程 - SL/T 794—2020 |  |